Royce-789高效环保封闭剂

一、特    性：

本产品是我公司研发部门专门针对钕铁硼材质的磁性材料开发的新型高效环保型封闭剂指标符合RoHS指令；药剂具特殊的缓冲体系，在工件表面形成库仑耐腐蚀膜,大大提高工件的耐腐蚀性。

二、使用方法及处理工艺:

1．使用工艺

参数            控制范围         建议值

处理浓度                原液使用

处理温度				 25～60℃           50℃

搅拌方式			         空气或机械搅拌

处理方法				        浸    泡

处理时间           20-60S					 30S

2．处理流程(参考工艺操作说明)

工件钝化处理 → 水洗二次 → Royce-789封闭剂 → 干燥。

三、建浴及维护

- 建浴：

选用PVC或PP材质槽体，洗净即可，将Royce-789高效封闭剂置于槽内即可使用。

- 槽液控制及维护：

本产品在使用过程中消耗量较小，一般只考虑工件的带出损耗，故在连续生产过程中，建议客户每班至少更换10%的槽液，确保槽液浓度保持最佳状态。

四、操作注意事项

- 本产品为高分子有机材料，封闭后的工件表面建议先用热风或干净的压缩空气吹干，再使用烘箱烘烤，烘干时注意控制烘箱温度不宜超过70℃。

- 经封闭后的工件表面如出现流痕，可进行二次封闭处理（或加入20-50%的纯净水稀释封闭剂）；

- 本产品不宜与人体直接接触，详见MSDS。

五、包装及储存

- 本产品采用25Kg/桶的塑料桶包装；

- 本产品宜储存于室温不超过30℃的室内，且应保持室内阴凉、通风、干燥；

- 本产品不宜曝晒，不宜与酸性物料存放在一起。