Royce-2016钝化剂

- 特性

- 本产品是我公司研发部门专门针对钕铁硼磁性材料开发的新型高效环保型钝化剂，指标符合RoHS指令；

- 钕铁硼磁性材料经该产品钝化处理后，其磁通量不受任何影响。

- 药剂具特殊的电絮体缓冲体系，对铁、钕、硼相经分子键吸附结合，在工件表面形成十分稳定的腐蚀薄膜,钝化效能稳定。

- 该产品使用简单、方便，其钝化膜均匀，呈均匀的本色金属光泽膜。

- 钕铁硼磁性材料经该产品钝化处理后，其外观及耐蚀性能明显优于磷化产品。

二、使用方法及处理工艺

1．使用工艺

处理浓度          原液使用

处理温度				 常    温

搅拌方式			 空气或机械搅拌

处理方法				 浸    泡

处理时间          30～90S

2．处理流程(参考工艺操作说明)

工件脱脂 → 水洗 → 酸洗→ 水洗 → 超声波除灰 → 表调（草酸：2~5%，时间：5-10S） → 侵入Royce-2016钝化剂(常温，30~90S) → 纯水清洗 → Royce-789封闭剂→干燥。

三、建浴及维护

1、建浴：

选用PVC或PP材质槽体，洗净即可，将Royce-2016高效钝化剂置于槽内即可使用。

2、槽液控制及维护：

在连续生产过程中，建议客户每班至少更换10%的槽液，确保槽液浓度保持最佳状态。

四、注意事项

- 由于本产品富含纳米材料，在生产时建议使用空气或机械搅拌；

- 经本产品钝化处理后的工件清洗工序，其水质用pH为7.0～8.0的中性或弱碱性纯水；

- 本产品不宜与人体直接接触，详见MSDS。

五、包装及储存

- 本产品采用25Kg/桶的塑料桶包装；

- 本产品宜储存于室温不超过30℃的室内，且应保持室内阴凉、通风、干燥；

- 本产品不宜曝晒，不宜与酸、碱物料存放在一起。